2017年广东省食品用纸包装、容器等制品

质量省级监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于广东省内生产的食品用纸包装、容器等制品产品质量省级监督抽查。监督抽查产品范围包括纸袋（纸质袋、淋膜纸袋、涂蜡纸袋）、纸罐（纸板类罐、圆柱形复合罐、其它复合罐）、纸杯（淋膜纸杯、涂蜡纸杯）、纸餐盒（纸浆模塑餐盒、淋膜纸餐盒）、纸碗（淋膜纸碗、涂蜡纸碗）、纸盒（纸板盒、淋膜纸盒）、纸盘（纸板盘、淋膜纸盘）。

2 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 27590-2011《纸杯》

GB/T 27591-2011《纸碗》

GB 11680-1989《食品包装用原纸卫生标准》

GB 4806.8-2016《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》（2017年4月19日实施）

GB 9687-1988《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》

《食品用纸包装、容器等制品生产许可实施细则》

已备案的企业产品标准和产品质量明示指标

3 抽样

3.1抽样方法、基数及数量

从生产企业成品库房中抽取经检验合格的产品。以相同原料、同一工艺条件生产的同一规格的成品为一个检验批次。同一个企业生产多种产品时，应按产品品种分别抽样，抽样品种最多不超过3个。按表1中规定的抽样基数和抽样数量进行抽样。抽样时避免用手直接接触样品，并用清洁塑料袋密封。将所抽样品分成2份(3组/份)，一份送检验机构，一份留样，备份样品封存在承检单位。

表1：

| 序号 | 产品品种 |  | 抽样基数 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸罐 | 纸板类罐 | 抽样基数不少于1000只。 | 随机抽取3个大包装， 每个大包装各抽取2×40只 |
|  |  | 圆柱形复合罐 |  | 随机抽取3个大包装， 每个大包装各抽取2×50只 |
|  |  | 其它复合罐 |  | 随机抽取3个大包装， 每个大包装各抽取2×40只 |
| 2 | 纸杯 | 淋膜纸杯 | 抽样基数不少于1000个。 | 随机抽取3个大包装， 每个大包装各抽取2×50只 |
|  |  | 涂蜡纸杯 |  |  |
| 3 | 纸餐盒 | 纸浆模塑餐盒 | 抽样基数不少于1000个。 | 随机抽取3个大包装， 每个大包装各抽取2×40只 |
|  |  | 淋膜纸餐盒 |  |  |
| 4 | 纸盒、纸盘 | 纸板盒、盘 | 抽样基数不少于1000个。 | 随机抽取3个大包装， 每个大包装各抽取2×40只 |
|  |  | 淋膜纸盒、盘 |  |  |
| 5 | 纸碗 | 淋膜纸碗 | 抽样基数不少于1000个。 | 随机抽取3个大包装， 每个大包装各抽取2×50只 |
|  |  | 涂蜡纸碗 |  |  |
| 6 | 纸袋 | 纸质袋 | 抽样基数大于1000只。 | 随机抽取3个大包装， 每个大包装各抽取2×60只 |
|  |  | 淋膜纸袋 |  |  |
|  |  | 涂蜡纸袋 |  |  |

注：1、当所抽取样品过大或过小时，抽样数可依实际检验情况做适当调整。

3.2 样品处置

所有样品均需检验微生物项目，抽样过程应避免污染，要保证样品的包装密封性完好。对于执行企业标准的产品，受检单位应在配合抽样的同时提供有效的企业产品标准。

检验样品和备用样品分别封存，封样单上由抽样人员、受检单位代表分别签字。抽样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。承检单位接收样品时，应仔细查验，以保证样品的真实性。备用样品带回承检机构。

抽取的样品运输时应防撞、防挤压，严防雨淋、日晒、受潮；贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。

4 检验要求

4.1 纸罐（纸板类罐、圆柱形复合罐、其它复合罐）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱色试验（水） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 2 | 脱色试验（正己烷） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 4 | 沙门氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 5 | 志贺氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 6 | 金黄色葡萄球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 7 | 溶血性链球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 8 | 霉菌 | 《食品用纸包装、容器等制品生产许可证实施细则》 | 强制性 | GB 4789.15-2010 |
| 9 | 铅（以Pb计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 10 | 砷（以As计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 11 | 荧光性物质（254nm，365nm） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |

4.2 纸杯（淋膜纸杯、涂蜡纸杯）检验项目

表3 纸杯（淋膜纸杯）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 2 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 3 | 脱色试验（水） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 4 | 脱色试验（正己烷） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 5 | 大肠菌群 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 6 | 沙门氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 7 | 志贺氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 8 | 金黄色葡萄球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 9 | 溶血性链球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 10 | 霉菌 | 《食品用纸包装、容器等制品生产许可证实施细则》 | 强制性 | GB 4789.15-2010 |
| 11 | 铅（以Pb计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 12 | 砷（以As计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 13 | 荧光性物质（254nm，365nm） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 14 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 15 | *杯身挺度 | GB/T 27590-2011 | 推荐性 | 5.4.1 |
| 16 | *渗漏性能 | GB/T 27590-2011 | 推荐性 | 5.4.2 |
| 17 | *容量及容量偏差 | GB/T 27590-2011 | 推荐性 | 5.3 |
| *产品执行标准有要求时检测 |  |  |  |  |

表4 纸杯（涂蜡纸杯）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱色试验（水） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 2 | 脱色试验（正己烷） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 4 | 沙门氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 5 | 志贺氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 6 | 金黄色葡萄球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 7 | 溶血性链球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 8 | 霉菌 | 《食品用纸包装、容器等制品生产许可证实施细则》 | 强制性 | GB 4789.15-2010 |
| 9 | 铅（以Pb计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 10 | 砷（以As计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 11 | 荧光性物质（254nm，365nm） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 12 | *杯身挺度 | GB/T 27590-2011 | 推荐性 | 5.4.1 |
| 13 | *渗漏试验 | GB/T 27590-2011 | 推荐性 | 5.4.2 |
| 14 | *容量及容量偏差 | GB/T 27590-2011 | 推荐性 | 5.3 |
| *产品执行标准有要求时检测 |  |  |  |  |

4.3 纸餐盒（纸浆模塑餐盒、淋膜纸餐盒）检验项目

表5 纸餐盒（纸浆模塑餐盒）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱色试验（水） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 2 | 脱色试验（正己烷） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 4 | 沙门氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 5 | 志贺氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 6 | 金黄色葡萄球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 7 | 溶血性链球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 8 | 霉菌 | 《食品用纸包装、容器等制品生产许可证实施细则》 | 强制性 | GB 4789.15-2010 |
| 9 | 铅（以Pb计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 10 | 砷（以As计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 11 | 荧光性物质（254nm，365nm） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |

表6 纸餐盒（淋膜纸餐盒）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大肠菌群 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 2 | 沙门氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 3 | 志贺氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 4 | 金黄色葡萄球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 5 | 溶血性链球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 6 | 霉菌 | 《食品用纸包装、容器等制品生产许可证实施细则》 | 强制性 | GB 4789.15-2010 |
| 7 | 铅（以Pb计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 8 | 砷（以As计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 9 | 荧光性物质（254nm，365nm） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 11 | 脱色试验（浸泡液) | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 12 | 脱色试验（乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 13 | 脱色试验（冷餐油或无色油脂） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T5009.60 |
| 14 | 蒸发残渣（水） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 15 | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 16 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |

4.4 纸盒、纸盘检验项目

表7 纸盒、纸盘（纸板盒、盘）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱色试验（水） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 2 | 脱色试验（正己烷） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 4 | 沙门氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 5 | 志贺氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 6 | 金黄色葡萄球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 7 | 溶血性链球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 8 | 霉菌 | 《食品用纸包装、容器等制品生产许可证实施细则》 | 强制性 | GB 4789.15-2010 |
| 9 | 铅（以Pb计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 10 | 砷（以As计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 11 | 荧光性物质（254nm，365nm） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |

表8 纸盒、纸盘（淋膜纸盒、盘）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大肠菌群 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 2 | 沙门氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 3 | 志贺氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 4 | 金黄色葡萄球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 5 | 溶血性链球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 6 | 霉菌 | 《食品用纸包装、容器等制品生产许可证实施细则》 | 强制性 | GB 4789.15-2010 |
| 7 | 铅（以Pb计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 8 | 砷（以As计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 9 | 荧光性物质（254nm，365nm） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 11 | 脱色试验（浸泡液) | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 12 | 脱色试验（乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 13 | 脱色试验（冷餐油或无色油脂） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 14 | 蒸发残渣（水） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 15 | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 16 | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |

4.5 纸碗（淋膜纸碗、涂蜡纸碗）检验项目

表9 纸碗（淋膜纸碗）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 2 | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 3 | 脱色试验（浸泡液) | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 4 | 脱色试验（乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 5 | 脱色试验（冷餐油或无色油脂） | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 7 | 沙门氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 8 | 志贺氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 9 | 金黄色葡萄球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 10 | 溶血性链球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 11 | 霉菌 | 《食品用纸包装、容器等制品生产许可证实施细则》 | 强制性 | GB 4789.15-2010 |
| 12 | 铅（以Pb计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 13 | 砷（以As计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 14 | 荧光性物质（254nm，365nm） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 15 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687-1988 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 16 | *抗压强度 | GB/T 27591-2011 | 推荐性 | 4.5 |
| 17 | *渗漏性能 | GB/T 27591-2011 | 推荐性 | 4.4 |
| 18 | *容量及容量偏差 | GB/T 27591-2011 | 推荐性 | 4.3 |
| *产品执行标准有要求时检测 |  |  |  |  |

表10 纸碗（涂蜡纸碗）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱色试验（水） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 2 | 脱色试验（正己烷） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 4 | 沙门氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 5 | 志贺氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 6 | 金黄色葡萄球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 7 | 溶血性链球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 8 | 霉菌 | 《食品用纸包装、容器等制品生产许可证实施细则》 | 强制性 | GB 4789.15-2010 |
| 9 | 铅（以Pb计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 10 | 砷（以As计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 11 | 荧光性物质（254nm，365nm） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |

4.6 纸袋（纸质袋、淋膜纸袋、涂蜡纸袋）检验项目

表11 纸袋（纸质袋、淋膜纸袋、涂蜡纸袋）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱色试验（水） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 2 | 脱色试验（正己烷） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 4 | 沙门氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 5 | 志贺氏菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 6 | 金黄色葡萄球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 7 | 溶血性链球菌 | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T5009.78 |
| 8 | 霉菌 | 《食品用纸包装、容器等制品生产许可证实施细则》 | 强制性 | GB 4789.15-2010 |
| 9 | 铅（以Pb计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 10 | 砷（以As计） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |
| 11 | 荧光性物质（254nm，365nm） | GB 11680-1989 | 强制性 | GB/T 5009.60 |

5 检验应注意的问题

5.1若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本规范中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

5.2若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5.3检测微生物指标应采用未开封的样品。

6 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

7.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

7.2需对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

7.3 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②产品微生物指标不合格；

③法律、法规规定不得复检的其他情况。